### МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ   ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Резинотканевые офсетные полотна с компрессионным и без компрессионного слоя,

резинотканевые декельные и поддекельные материалы

Резинотканевые офсетные полотна с компрессионным слоем характеризуются улучшенными печатно-техническими свойствами: тиражеустойчивостью, деформационной стойкостью, длительным сроком службы, способностью к восстановлению.

| Показатели пластин | Резинотканевые офсетные полотна | Резинотканевые материалы |
| --- | --- | --- |
|  | с компрессионным слоем | без компрессионного слоя | декельные | поддекельные |
|  | ПМ | ПМН-1 | ПМН-2 | ДК | Е | Л | Д-2 | ПД-1 | ПД-2 |
|  | Для листовых и рулонных многокрасочных машин для печати на бумаге | Для листовых многокра- сочных машин | Для печатных машин ГОЗНАКА | Для нанесения бесцветного лака на листы жести | Верхний (затяжной) декель при скоростном печатании газет способом высокой печати | Для офсетных листовых машин |
|  | Для печати на бумаге | Для печати на картоне |  |  |  |  |  |
| Разрывная нагрузка на полоску 50 х 200мм, Н, не менее | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | - | - | 1000 | - | - |
| Максимальное удлинение, % под нагрузкой, Н/см | 2,0 90,0 | 1,0 90,0 | 1,0 90,0 | 2,6 200,0 | 8,0 100,0 | 8,0 100,0 | - - | - - | - - |
| Сжимаемость, % (компрессионность), не менее под давлением печати, Н/см2. | 6,0 86,0 | 5-8 80,0 | 9-12 80,0 | 4,5 80,0 | - - | - - | 25,0 300,0 | 4,0 80,0 | 4,0 80,0 |
| Толщина и предельное отклонение, мм * | 1,98( 0,025 | 1,98+ 0,020 | 1,98+ 0,020 | 1,95( 0,025 | 4,3+ 0,015 | 4,0( 0,35 | 0,70( 0,03 | 1,30( 0,025 | 1,95( 0,025 |
| Тиражеустойчивость при соблюдении условий и правил эксплуатации, млн. оттисков | 12-15 | Не менее 20 | Не менее 20 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | - | - | - |
| Цена, руб. с НДС за м2 на 01.07.2009 г. | 2614,00 | 2529,00 | 2536,00 | 1934,00 | 3097,00 | 1303,00 | 703,00 | 1081,00 | 1641,00 |

* полотна других калибров изготавливаются по заказу

###### Внимание – НОВИНКИ!

| Характеристики | РУСЬ-1 (для печати на бумаге) | РУСЬ-2 (для печати на картоне) | ПЛ (для печати на полимерных материалах) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Компрессионное резинотканевое полотно |
| Обработка поверхности | Шлифованная | шлифованная | не шлифованная |
| Толщина полотна | 1,98+0,015мм.* | 1,98+0,015мм.* | 1,98+0,025мм.* |
| Цвет печатной поверхности | Синий | темно-зеленый | черный |
| Шероховатость | Ra =0,5 – 1,8 мкм | Ra =0,5 – 1,8 мкм | - |
| Твердость по Шору А | 78 ед. | 77 ед. | - |
| Максимальное линейное удлинение | 1% при нагрузке 90Н/см | 1% при нагрузке 90Н/см | 1-2% при нагрузке 90Н/см |
| Усилие разрыва | >3500 Н | >3500 Н | >3500 Н |
| Сжимаемость (компрессионность) | 5-9% при нагрузке 80 Н/см2 | 9-12% при нагрузке 80 Н/см2 | 6-8% при нагрузке 86 Н/см2 |
| Цена, руб. с НДС за м2 на 01.07.2009г. | 2847,00 | 2970,00 | 1659,00 |

*полотна других калибров изготавливаются по заказу

По желанию заказчика завод производит установку металлических планок по согласованным чертежам, цена 1 п.м. планки – 455,00 руб. с НДС.

Смывку краски с поверхности резинотканевых пластин  следует производить составами:

- B-MATIC WASH – фирма HUBER-PRODUCTION (Германия).

- BOETTCHER – фирма YAPT-MANN Druchlarben CmbH (Германия).

- «Водоразбавленным самоэмульгирующим моющим средством» (ВСМС).

- UFH – фирма HYDRODYNAMIK PRODUCTS (Англия).

- VIKING WASH – фирма HYDRODYNAMIK PRODUCTS (Англия).

Для ликвидации «продавов» на резинотканевых офсетных пластинах рекомендуется использовать:

- СВЛ – АО «ИНПОЛ» (ВНИИ ПОЛИГРАФИИ).

- SWELL – фирма HYDRODYNAMIK PRODUCTS (Англия).

- REJUVENATOR – фирма WOLD CLASS PRESSROOM CHEMI CALS (Англия).

Для восстановления рабочей поверхности резинотканевых офсетных пластин рекомендуется использовать:

- СВП – АО «ИНПОЛ» (ВНИИ ПОЛИГРАФИИ).

- HYDROSOLV – фирма HYDRODYNAMIK PRODUCTS (Англия).

### ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАЛОВ С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ДЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАШИН,

а также для машин деревообрабатывающей, бумагоделательной, текстильной, кожевенной, пищевой и других отраслей промышленности

Обрезиниванию подлежат валы диаметром до 400 мм, длиной до 2300 мм.

| Наименование | Размеры валов, мм. |
| --- | --- |
|  | Длина | Диаметр |
| Вал обрезиненный | 350 | 25 |
| Вал обрезиненный | 350 | 48 |
| Вал обрезиненный | 440 | 45 |
| Вал обрезиненный | 455-457 | 60-62 |
| Вал обрезиненный | 465 | 51,2-52 |
| Вал обрезиненный | 490-515 | 34 |
| Вал обрезиненный | 680 | 93 |
| Вал обрезиненный | 1560 | 190 |
| Вал обрезиненный | 1800 | 110-111 |

Для ремонта валов используется высококачественная резина на основе хлоропреновых каучуков.

Широкий ассортимент  производимой на заводе резины позволяет максимально обеспечить соответствие заданной твердости восстанавливаемого покрытия в диапазоне от 25 до 75 единиц по Шору А, а физико-химические свойства способствуют наилучшему соблюдению баланса краска-увлажняющий раствор.

Обрезинивание осуществляется путем наложения резиновой пластины на поверхность вала, с последующим шлифованием.

Высокая надежность и износостойкость восстановленных валов подтверждается многолетней практикой. Экономичность процедуры делает её особо популярной среди полиграфистов.